## Slide 1
NaCl単結晶中のCuCl量子ドットの結晶性に対するアニール処理の最適条件の決定

## Slide 2
研究内容
CuClドット班
→NaCl結晶中のCuCl量子ドットによる超蛍光の観測および解析
超蛍光が発現する試料が少ない
→試料の安定供給が不可欠
→ 超蛍光が観測できる試料を作製する

## Slide 3
超蛍光
  ある二準位系において、励起状態の
  電子が再結合することをトリガーに、
  ほかの電子がコヒーレントな状態と
  なって同時に再結合する現象
  十分な粒子間距離かつ二準位系が孤立
  していることが発現の条件の1つ
あ
→ 高密度量子ドット集合系が発現に有利
研究目的

## Slide 4
CuCl量子ドットの利点
→高密度量子ドット集合系が発現に有利
材料選択

## Slide 5
試料作製
横型ブリッジマン
  NaCl粉末とCuCl粉末を混合させ、
  1つのインゴットを作成する
アニール
  インゴットの母体のNaClの結晶性を良くする
  →CuClがナノサイズ量子ドットになる
→ 同インゴットから取り出した試料の
アニール条件を変えてゆく
インゴット
加熱炉:600℃
粉末
加熱炉:820℃

## Slide 6
試料評価
ナノサイズの量子ドットでは量子閉じ込め効果が考慮される
  量子閉じ込め効果:
  →ドットサイズによって発光のエネルギーが異なる
→ 発光(PL)スキャン測定を行い、
発光エネルギー :ドットサイズ
発光強度 :ドット密度
を見積もる

## Slide 7
ブリッジマン処理条件:820℃(固定)、成長速度9.61mm/day(固定)
アニール処理条件:600℃(固定),2day(48h)
→ ドットサイズに位置依存性はあまり見られない
ドット密度には差が見受けられる
実験結果

## Slide 8
同ブリッジマン処理条件下での追加のインゴット作成が完了した
→ 次なるアニールの実施
光学系が完全でない
  ビーム系が大きい
  試料設置位置の条件が異なる
→ 光学系の改善
今後の予定